# 南昌科勒有限公司

# 职业病危害现状评价报告公示

| 项目名称 | 南昌科勒有限公司职业病危害现状评价报告 |
| --- | --- |
| 报告书编号 | ZPXKJ23-031 |
| 建设单位 | 南昌科勒有限公司 | 地理位置 | 南昌市高新技术开发区 | 联系人 | 覃春兰 |
| 项目简介 | 南昌科勒有限公司是科勒公司在中国的第四家工厂，2005年9月建成投产，厂址位于南昌市国家高新开发区京东大道北段西侧，主要生产厨房和卫生间用水龙头及水暖配件。公司经多次技改、扩建现已形成年产600万套水龙头及水暖配件，其中300万套为铜合金水龙头，300万套为锌合金水龙头；年产150万套塑料花洒产品的生产规模。 |
| 现场调查人员 | 熊俊、雷化风 | 时间 | 2023年7月26日 | 建设单位陪同人 | 覃春兰 |
| 现场采样、检测人员 | 张东明、支志武、黄凯、仇伟 | 时间 | 2023年7月28日、2023年8月2日-7日、2023年11月15日 | 建设单位陪同人 | 覃春兰 |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 该项目在生产过程中存在或产生的主要职业病危害因素为：粉尘（矽尘、石墨粉尘、其他粉尘、砂轮磨尘）、化学因素（甲醛、氨、铜尘/烟、铅烟、氧化锌、氟化物、镍及其化合物、铬及其化合物、硫酸、氯化氢、乙酸、硫化氢）、物理因素（噪声、高温、手传振动）。 检测结果：切件工、机加操作工（试气人员）、机加冲水工、磨抛工-锌合金研磨、磨抛工-研磨、钢刷工、焊接工接触的噪声强度超标，公用设施操作技师接触的高温WBGT超标，其他所测各工种接触的职业病危害因素浓/强度均符合要求。 |
| 评价结论及建议 | 该项目为“铸造及其他金属制品制造、金属制日用品制造、金属表面处理及热处理加工、塑料制品业”，根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》的规定，综合职业病危害因素检测分析结果，职业病危害风险分类结果为“职业病危害风险严重”。通过综合分析和评价，南昌科勒有限公司在今后的生产运行过程中，如能认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规，并根据本次评价的建议进行整改和改进，持续完善职业健康管理体系，加强执行与现场督查，确保职业病防护设施运行正常、个体防护措施到位、建立健全职业卫生管理制度并落实执行，则作业员工实际接触的职业病危害因素的浓度（或强度）可符合国家职业接触限值的要求，南昌科勒有限公司可以满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
| 技术审查专家组 评审意见 | / |

# 23.12月完成报告